건설교통부 고시 제1999 - 409호 ('99. 12. 27)

시설물의안전관리에관한특별법 제13조 및 같은법 시행령 제13조의 규정에 의한 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침

제1장 서론

1.1 목적

이 지침은 시설물의안전관리에관한특별법(이하 □특별법□이라 한다)제13조 및 같은 법 시행령 제13조에서 위임된 안전점검 및 정밀안전진단(이하 □점검 및 진단□이라 한다)의 실시에 관한 필요한 사항을 정하여 시설물의 기능과 안전을 유지하고 재해 및 재난의 예방을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 지침은 특별법 제2조제2호 및 제3호와 같은 법 시행령 제2조의 별표1에 해당되는 시설물에 적용한다.

1.3 용어의 정의

시설물관리체계 : 시설물의 점검, 유지관리, 기능회복과 교체를 위하여 안전관리비용 및 시기를 최적화하기 위하여 계획된 체계

상태평가 : 노후화 및 결함의 정도를 포함한 시설물의 상태를 평가한 결과

안전성평가 : 현장조사를 통하여 수집된 자료를 기초로 하고 기존 시설물의  설계도를 이용하여 기존시설물의 내하력을 평가하는 행위

제2장 시설물관리일반

2.1 일반

관리주체는 적정한 점검□진단 및 유지관리를 위하여 소관 시설물에 대하여 일관성 있고 정확한 기록 및 자료를 보존하여야 한다.

시설물관리대장은 부록에 수록된 서식을 표준으로 향후 전산기법을 이용한 시설물관리체계에 의하여 시설물의 유지관리를 할 수 있도록 작성하여야 하며 여기에는 시설물의 점검 및 진단, 보수·보강을 포함한 모든 항목을 기록하여야 한다.

2.2 시설물관리에 필요한 자료

관리주체는 시설물의 관리에 필요한 아래에 명시된 서류 등을 보존하여야 한다.

1. 설계도서

시공도서 : 시공도면, 보수·보강도면, 구조계산서, 수리□수문계산서

제작 및 작업도면 : 붕괴유발부재를 포함한 시설물부재의 상세도면

준공도면 : 최종도면

시방서 : 공사시방서

2. 사진

정면 및 측면

주요결함부위

주요 시공 사진

3. 품질관리 관련자료

재료증명서 : 시공재료의 종류, 등급, 품질을 기록한 공장 재료증명서

품질시험기록

재하시험 자료 : 현장재하시험

4. 시설물관리대장

부록에 수록된 시설물관리대장

2.3 점검 및 진단자료

2.3.1 일반

시설물의 점검 및 진단자료는 점검 및 진단시마다 그 결과에 따라 변경될 수 있으며 필요한 경우 제3장의 절차에 따라 수행된 점검 및 진단의 결과와 더불어 각 시설물 자료에는 다음 점검 사항을 포함시켜야 한다.

1. 사용제한사항

2. 부대시설물

3. 환경조건(시설물의 내구성과 안전에 영향을 주는 조건)

4. 기타(최고수위 등)

2.3.2 점검 및 진단자료의 갱신

시설물관리대장에는 점검 및 진단 결과에 의해 수행된 주요 보수□보강작업에 대하여 기록하여야 한다.

2.4 상태 및 안전성평가 자료

2.4.1 일반

전반적인 시설물의 상태와 내하력을 정의하고, 평가는 시설물관리대장항목과 점검 및 진단자료를 기본으로 하며, 포함될 자료는 다음과 같다.

1. 상태평가 자료

시설물의 관찰된 상태, 유지관리 또는 사용제한사항 등을 포함한 시설물에 대한 상태평가결과를 보관하여야 한다.

2. 안전성평가 자료

시설물에 대한 안전성을 평가하기 위하여 채택된 평가방법의 종류, 해석결과에 대한 설명을 포함하여야 하며, 모든 조사결과 및 계산기록을 보관하여야 한다.

3. 계측결과평가 자료

계측이 필요하다고 인정되는 시설물(특수교량, 터널, 댐 등)에 대하여는 위치 및 개소를 선정하여 정기적으로 계측을 시행하고 그 기록을 보관하여야 한다.

2.4.2 변화된 상태에 따른 내하력 재평가

유지보수나 개량작업으로 인한 부재의 강도나 고정하중의 변화가 구조물의 상태 또는 내하력을 변화시키는 경우 내하력을 다시 계산하여 보관하여야 한다.

제3장 안전점검 및 정밀안전진단

3.1 일반

점검 및 진단의 목적은 시설물의 현 상태를 판단하여, 상태평가 및 안전성평가의 기본자료를 제공하며, 시설물상태와 노후화 정도에 대한 지속적인 기록의 제공, 그리고 보수 및 성능회복 작업의 우선 순위 등을 결정하기 위함이다.

관리주체는 특별법 제4조의 규정에 의한 소관시설물별로 안전 및 유지관리계획을 수립하여 체계적이고 일관성 있는 점검 및 진단이 실시될 수 있도록 하여야 한다.

성공적인 시설물의 점검 및 진단을 위해서는 적절한 계획과 기법, 필요한 장비의 확보 그리고 책임기술자를 포함한 점검자의 경험과 신뢰성이 필요하며, 보이는 결함의 발견은 물론이고 발생가능한 문제의 예측까지도 포함시켜야 한다. 그러므로 점검 및 진단은 정확해야 할뿐만 아니라 예방적 차원에서의 시설물의 과학적 관리체계의 개발을 위하여 수행되어야 한다.

점검 및 진단계획과 기법 선정시 다음 사항이 고려되어야 한다.

1. 점검 및 진단계획을 수립함에 있어, 각 시설물에 대한 특수한 구조적 특성을 이해하여 특별한 문제가 없는지 검토하여야 한다.

2. 점검 및 진단 중에는 최신기술과 실무경험이 적용되도록 해야 한다.

3. 점검 및 진단의 빈도 및 수준은 구조형식과 부위 그리고 붕괴가능성에 따라 정해야 한다.

4. 점검 및 진단의 책임기술자는 법에 의하여 정해진 자격기준에 따라 선정되어야 한다.

3.2 안전점검 및 정밀안전진단의 종류

3.2.1 정기점검

정기점검은 경험과 기술을 갖춘 자에 의한 세심한 육안검사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 필요한 관찰로 이루어진다.

점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 심각한 손상□결함의 가능성을 발견할 수 있도록 세심한 주의를 기울여야하며, 이상이 발견되는 경우 즉시 보고하여야 한다.

3.2.2 초기점검

초기점검은 시설물관리대장에 기록되는 최초로 실시되는 정밀점검을 말한다. 신설시설물의 경우는 준공 후 6월 이내에 시행토록 한다. 또한 구조형태가 변화되었을 때에도 초기점검이 필요하다.

초기점검은 특별법 시행령 제7조 별표 2의 정밀점검의 책임기술자로서의 자격을 갖춘 자에 의하여 수행되어야 하며 필요한 경우 내하력에 대한 해석적 계산을 실시한다.

초기점검의 목표는 첫째로 특별법에서 요구하는 시설물관리대장 및 평가자료 그리고 관리주체가 수집하는 관련자료를 얻기 위함이며, 둘째로 구조물상태의 판단 및 구조물의 문제점 또는 문제가능성이 있는 구조부위를 확인하고 기록하는 것이다.

도면의 사전 상세검토를 통하여 붕괴유발부재 또는 부위에 대하여 주의를 기울여야 하며 추후 특별한 주의를 필요로 하는 사항에 대하여 점검기간 중에 평가하여야 한다. 또한, 초기점검시는 이후 실시되는 점검 및 진단시 평가에 필요한 초기치와 기초자료를 제시할 수 있도록 하여야 하며, 육안검사시 결함이 있는 경우에는 도면으로 기록하여야 한다.

3.2.3 정밀점검

정밀점검은 계획된 정기적 점검으로서 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고, 최초 또는 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 필요한 면밀한 육안검사와 간단한 측정기구에 의한 측정으로 이루어진다.

면밀하고 지속적 감시가 필요한 시설물 부위는 사전현장조사 및 안전성 평가를 위한 구조해석 및 구조계산을 통하여 결정한다. 지속적인 감시가 필요한 부위의 점검은 항3.8에 따라 수행되어야 하며 감시부위의 육안검사 결과는 도면으로 기록되어야 한다.

정밀점검결과는 사진 및 유지관리 혹은 보수기록, 그리고 필요한 경우 정밀안전진단 계획에 관한 사항과 함께 보관하여야 한다. 구조 상태 및 외력의 조건이 변화되어 안전성평가에 영향을 주는 경우에는 필요한 구조해석 및 구조계산을 다시 하여 보관하여야 한다.

정밀점검에는 시설물의 상태평가 및 내진설계 여부 판단과 필요시 시설물의 안전성평가가 포함된다.

3.2.4 긴급점검

3.2.4.1 손상점검

손상점검은 비계획적인 점검으로서 재해나 사고에 의해 비롯된 구조적 손상을 평가하는 것이다. 점검의 범위는 긴급한 사용제한이나 사용금지의 필요성이 있는지의 판단과 보수를 수행하는 데 있어 필요한 작업량의 정도를 결정할 수 있어야 한다. 신속하게 하중제한 등 사용제한여부를 결정할 수 있도록 현장에서의 계산 능력이 필요하다. 손상점검은 정밀점검의 보완수단으로 손상의 정도와 보수의 긴급성 그리고 보수작업의 규모를 파악할 수 있어야 하며 시험장비에 의한 현장측정 및 사용제한기간에 대한 해석이 필요하다.

3.2.4.2 특별점검

특별점검은 관리주체가 판단하여 행하는 정밀점검 수준의 점검이다. 이 점검은 기초침하 또는 세굴과 같은 결함이 의심되는 경우나, 하중제한 중인 시설물의 지속적인 사용여부를 판단하기 위한 점검으로서 점검시기는 결함의 심각성을 고려하여 결정한다.

3.2.5 정밀안전진단

정밀안전진단을 위한 점검은 정밀점검 과정을 통해서는 쉽게 발견하지 못하는 결함부위를 발견하기 위하여 행해지는 정밀한 육안검사 및 검사측정장비에 의한 측정을 포함하는 근접점검이다.

필요한 경우 교통통제를 하여야 하며 시설물하부 점검용 접근장비, 비계, 작업선과 같은 특수장비 및 잠수부와 같은 특수기술자가 필요하다.

결함의 유무 및 범위에 대한 확인이 필요한 때에는 비파괴 현장시험과 기타 필요한 재료시험을 병행하여야 한다. 육안검사 결과는 전체구조물의 표면에 대하여 도면에 기록하여야 하며, 구조물전체에 대한 조사결과 분석 및 상태평가가 포함되어야 한다.

정밀안전진단에서는 노후화 또는 손상정도에 따라 구조물의 성능이나 잔존수명을 평가하기 위한 안전성평가가 포함되어야 한다. 안전성평가를 위하여 시설물의 안정과 내하력, 내진성 등을 결정하는데 필요한 조사나 시험을 실시할 수 있다.

정밀안전진단 결과 보수□보강이 필요한 경우에는 보수□보강방법을 제시하여야 한다.

3.3 안전점검 및 정밀안전진단 실시 빈도

관리주체는 소관시설물에 대하여 특별법 시행령 제6조 및 제9조의 규정에서 정한 한도 내에서 일정주기를 정하여 정기점검□정밀점검 및 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 동사항은 관리주체가 소관시설물별로 수립□시행하는 안전 및 유지관리계획에 포함되어야 한다.

3.4 책임기술자의 자격

안전점검 및 정밀안전진단은 특별법 시행령 제7조 별표2에서 규정한 자격을 갖춘 책임기술자에 의하여 수행되어야 한다. 점검 및 진단을 실시할 수 있는 모든 책임기술자는 특별법 시행규칙 제4조의2의 규정에서 정한 교육기관에서 시행하는 건설안전분야에 관한 5일 이상의 교육과정을 이수하여야 하고 전반적인 감독 업무를 수행하며 설계, 안전성평가, 성능회복과 유지관리를 포함한 시설물의 공학적 및 기술적인 면에서의 전반적인 지식을 갖추어야 한다.

3.5 안전점검 및 정밀안전진단시 안전관리

3.5.1 일반

점검자 및 진단종사자의 안전은 물론 공공의 안전이 중요하므로 점검 및 진단종사자가 점검 기구와 장비를 적절히 운용하고 안전관리에 만전을 기하기 위한 계획을 수립하여야 한다.

3.5.2 점검 및 진단종사자의 안전

점검 및 진단종사자는 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 장구 및 기계를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다. 밀폐된 작업공간에서의 유해물질 및 가스와 산소결핍 등에 대한 조사와 대책이 사전에 마련되어야 한다.

3.5.3 공공의 안전

공공의 안전측면에서 관리주체는 시설물 점검기간 동안 교통통제와 작업공간 확보를 위한 적절한 조치에 대한 계획을 수립 시행하여야 한다.

3.6 안전점검 및 정밀안전진단 계획수립

3.6.1 계획수립

효과적이고 안전한 시설물 점검 및 진단을 위해서 철저한 사전계획과 준비가 필요하다. 점검 및 진단계획은 시설물관리일반(제2장)을 토대로 수립되어야 하고, 계획수립을 위하여는 사전에 현장조사가 필요하며 다음 사항이 고려되어야 한다.

1. 점검□진단 형식의 결정

2. 점검□진단을 수행하는데 필요한 인원, 장비 및 기기의 결정

3. 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존점검자료의 검토

4. 점검□진단기간과 계획된 작업시간의 예측

5. 타기관 또는 주민과의 협조체재

6. 현장 기록의 서식을 취합하고 대표부위에 대한 적절한 사전 스케치

7. 필요한 수중조사의 범위와 세굴의 위험성에 대한 판단 그리고 잠수나 세굴과 관련된 자료와 같은 특기 사항에 대한 확인

8. 비파괴 시험을 포함한 기타 재료시험 실시에 대한 적정성 여부의 판단

9. 구조물에 붕괴유발부재, 피로취약구조부위, 단재하경로부재와 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재와 부위가 포함되었는지 판단

10. 시설물의 기초와 주위지반에 대한 조사여부, 조사항목 및 범위의 판단

11. 인근 구조물 중에 동종의 도구와 장비 및 인력을 필요로 하는 점검 및 진단작업에 대한 계획이 있는지 확인

3.6.2 점검 및 진단시기

시설물의 철저한 점검 및 진단을 위하여 기후□온도□시급성 등을 고려하여 가장 바람직한 기간 중에 실시되어야 한다.

3.6.3 장비의 선정

시설물 점검 및 진단장비는 접근에 필요한 장비와 실제 조사, 시험 및 측정을 수행하는 데 사용되는 장비를 말한다.

점검자는 점검 및 진단을 수행하기 위하여 구조부재에 접근할 필요가 있으며, 이 경우 가장 편리하고 안전한 장비를 선정하여야 한다.

점검 및 진단방법과 진단장비의 선정에 있어 책임기술자는 사전에 현장조사를 하여야 하며 도면이 있는 경우는 도면을 가지고 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부 사항들에 대하여 가장 알맞은 장비가 선정되도록 하여야 한다.

3.7 점검 및 진단서식과 보고서

3.7.1 일반

현장에서 사용하는 점검 및 진단서식과 보고서는 체계적으로 작성되어야 하며 결함에 대한 설명과 결함의 개략도가 포함되어야 한다. 완성된 보고서는 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다. 현장 사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다. 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다. 노후화된 부재에 대한 간단한 입체단면도와 평면도를 사용하여 결함의 형태와 치수를 명확히 이해할 수 있게 하여야 한다.

보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 점검□진단일시와 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.

3.7.2 정밀점검 보고서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

1. 서두

보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개략을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

·제출문(안전진단전문기관의 장)

·참여 기술진 명단

·시설물의 위치도

·시설물의 전경사진

·정밀점검 실시결과 요약문

·보고서 목차

2. 정밀점검의 개요

정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

·점검의 목적

·시설물의 개요 및 이력사항

·점검의 범위 및 과업내용

·사용장비 및 기기

·점검 수행일정

3. 시설물의 상태평가

과업내용에 의거 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과분석과 시설물의 상태평가 결과를 작성한다.

·주요부재별 외관조사 결과분석

·측정결과와 재료시험 결과의 분석

·주요 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태등급에 대한 소견

4. 시설물의 안전성 평가(필요한 경우 추가로 실시)

4-1. 시설물의 내진설계 여부 확인

5. 종합결론 및 건의

·정밀점검 결과의 종합결론

·정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

·유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

·기타 필요한 사항

6. 부록

·육안검사 사진

·외관 조사망도

·측정, 시험 성과표

·기타 참고자료

3.7.3 정밀안전지단 보고서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

1. 서두

보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개략을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

·제출문(안전진단전문기관의 장)

·참여 기술진 명단

·시설물의 위치도

·시설물의 전경사진

·정밀안전진단 결과 요약문

·보고서 목차

2. 정밀안전진단의 개요

정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 진단계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

·진단의 목적

·시설물의 개요 및 이력사항

·진단의 범위 및 과업내용

·사용장비 및 비파괴 시험기기

·진단 수행일정

3. 시설물의 상태평가

과업내용에 의거 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과분석과 시설물의 상태평가 결과를 작성한다.

·전체 부재별 외관조사 결과분석

·비파괴 현장시험 및 측정 결과분석

·재료시험 결과분석(콘크리트, 강재, 토질재료 등)

·부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태등급에 대한 소견

4. 시설물의 안전성 평가

과업내용에 의거 실시한 조사 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 이론적 해석과 계산을 통하여 구조물의 안정과 내하력 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한 결과를 작성한다.

·비파괴 재하시험 결과 및 분석

·지형, 지질, 지반 및 토질조사 등 결과 및 분석

·시설물의 변위 및 거동 등의 측정결과 및 분석

·시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

·구조, 수문, 수리 및 지반 등 해석결과 및 분석

·부재별 내하력의 평가

·시설물의 안전성 평가

4-1. 시설물의 내진성 평가서(관리주체의 요구에 의하여 내진성을 평가한 경우)

5. 보수·보강 방법

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수□보강 방법을 제시함(내진성 평가후 내진능력 부족시의 경우를 포함)

·보수□보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

6. 종합결론 및 건의사항

·정밀안전진단 결과의 종합결론

·유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

·기타 필요한 사항

7. 부록

·육안검사 사진

·외관 조사망도

·측정, 시험 성과표

·기타 참고자료

3.8 안전점검 및 정밀안전진단 요령

3.8.1 일반

시설물의 검사항목이 빠지지 않도록 현장검사를 체계적이고도 조직적인 방식으로 수행하여야 하며, 시설물 점검 및 진단절차를 표준화하여야 한다.

각 시설물별 점검 및 진단실시요령이나 세부점검서식(정기점검□정밀점검□정밀안전진단)은 안전점검 및 정밀안전진단 지침이나 시설물 분야별 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(건설교통부 추천)을 활용한다.  당해 시설물의 중요도 및 특성에 따라 보완 또는 추가가 필요한 경우는 새로이 작성하여 점검, 진단 및 시설물 관리에 사용할 수 있다.

3.8.2 현장검사

현장검사는 기존시설물에 관한 최소한의 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 변화되는 균열 폭과 길이 등의 변화를 추적하기 위하여 수행한다. 시설물현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 확인하기 위하여 필요하며, 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성하는 정도이면 충분하다.

3.8.3 점검 및 진단부위의 청소

부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 근접검사하기 전에 검사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.

3.8.4 시설물의 상태평가

서로 다른 책임기술자에 의하여 다른 시간대에 수행된 점검 및 진단결과의 일관성을 확보하기 위하여 책임기술자 등은 시설물 부위별 상태평가를 위하여 제시된 통일된 점검 및 진단서식과 기준(항3.8.1)에 의하여 조사하여야 한다.

3.8.5 중대한 위험이 예견되는 결함

현장에서의 점검 및 진단기간 동안 발견된 공중에 위험을 끼칠 수 있는 구조 또는 안전과 관련된 위험이 존재하는 경우에는 즉시 관리주체에 통보하여야 하며 관리주체는 다음과 같은 사항에 대하여 체계화된 조치를 취하여야 한다.

1. 결함에 대하여 소관행정기관의 장에게 신속한 보고

2. 경찰과 주민에 대한 긴급통지

3. 발견된 결함에 대한 신속한 평가

4. 신속한 후속조치

5. 후속조치 결과의 확인

6. 다른 사고 시설물에서 발견된 결함부와 유사한 구조부위를 가지고 있는지 여부의 확인

7. 기타 필요한 사항

제 4 장 재료시험

4.1 일반

이 장에서는 재료의 강도, 상태, 구조부재평가 및 육안검사 결과를 확인하기 위한 일반적인 시험 절차에 대하여 언급한다.

4.2 비파괴 현장시험

아래의 비파괴 현장시험 방법을 콘크리트, 강재 및 목재 구조물에 사용할 수 있다.

4.2.1 콘크리트 현장시험

4.2.1.1 강도법 반발경도 및 침입시험(Rebound and penetration test)은 콘크리트의 경도를 측정하여 콘크리트 강도를 추정하는데 사용된다.

4.2.1.2 음파법(Sonic Method) 기계적 음파법은 층분리나 기타균열을 발견하는 데 사용된다.

4.2.1.3 초음파법(Ultrasonic Techniques) 콘크리트 내부의 결함, 균열깊이, 강도 및 품질상태를 검사하는데 사용된다.

4.2.1.4 자기법(Magnetic Methods) 자기법은 주로 철근 피복두께, 위치 및 크기 확인에 사용된다.

4.2.1.5 전기법(Electrical Methods) 저항 및 전위법이 있으며 전기적 저항기법은 시설물 바닥판 시일(Seal) 도장의 침투성을 측정하는데 사용된다. 철근의 부식은 전위차에 의해 발생되는 부식 셀을 발생시키고 콘크리트 바닥면에 설치한 하프-셀(half cell)을 사용하여 하프-셀과 철근 사이의 전위차를 측정함으로써 부식을 감지할 수 있다.

4.2.1.6 원자법(Nuclear Method) 원자법은 중성자 흡수 및 확산기법에 의해 콘크리트내 수분함량을 추정하는데 주로 사용된다.

4.2.1.7 자기(自記)온도계법(Thermography) 적외선 자기 온도계법은 콘크리트 시설물 바닥판의 층분리를 탐지하는데 이용되는 보조시험법이다.

4.2.1.8 레이다법(Radar) 지표면 침투 레이다(GPR : Ground-penetrating radar)는 시설물 바닥판의 노후화, 공동 및 층분리를 발견하기 위하여 사용된다.

4.2.1.9 방사선법(Radiography) 감마광선은 콘크리트를 투과할 수 있으므로 필름을 방사선에 노출되게 함으로써 콘크리트 검사에 사용할 수 있다.

4.2.1.10 내시경법(Endoscopes) 내시경은 콘크리트시설물 부재에 천공된 구멍내부로 삽입된 관찰튜브를 이용하여 다른 방법으로는 볼 수 없는 구조물 내부에 대한 정밀한 검사를 할 수 있다.

4.2.2 강재의 현장시험

4.2.2.1 방사선투과시험(Radiographic Test) 용접 또는 주조의 슬래그 함침(Slag in-clusion)이나 간극과 같은 결함을 쉽게 찾아낼 수 있는 방법이다.

4.2.2.2 자분탐상시험(Magnetic Particle Test) 이 점검 방법은 염료침투방법과 같이 표면이나 표면부근의 결함을 찾을 때에 쓰인다.

4.2.2.3 와류탐상시험(Eddy Current Test) 이 방법은 자기입자 점검과 매우 유사하게 운용되며, 결함은 조사하고자 하는 재료에 자기장이 아닌 전기장을 교란시켜 발견한다.

4.2.2.4 침투탐상시험(Liquid penetrant Test) 염료침투방법을 사용한 점검은 가장 보편적으로 사용되는 방법이다. 이 방법은 비록 구조물 표면의 결함에만 한정되지만 저가로 쉽게 사용할 수 있다.

4.2.2.5 초음파탐상시험(Ultrasonic Test) 이 방법은 내부 결함을 찾기 위하여 재료 내의 소리에 대한 진동특성을 이용하여 점검하는 방법이다.

4.2.3 목재현장시험

4.2.3.1 침투법(Penetration Methods) 칼, 송곳, 못 또는 브레이스(Brace), 비트(Bit)와 같은 탐침(Probe)을 내부 부식 또는 해충의 피해를 조사하기 위하여 사용한다.

-4.2.3.2 전기법(Electrical Methods) 전기법은 목재의 함수량 측정에 주로 적용한다.

4.2.3.3 초음파법(Ultrasonic Techniques) 콘크리트 부재에 사용하는 초음파 검사기법이 목재구조물에 대한 현장시험에도 적용할 수 있다.

4.3 실내시험

구조물로부터 재료의 일부를 채취하여 실시한 시험결과는 특정부분에 대한 자료가 필요할 경우 사용되며, 전체적인 시설물평가에 유용할 경우에만 사용되어야 한다.

현장시험 결과 및 조사된 사항을 보완하기 위하여 다음과 같이 표준화된 실내시험을 실시할 수 있으며 이들 시험은 KS 기준을 우선으로 하고 KS 기준에 없는 시험은 ASTM이나 AASHTO 등의 기준을 사용할 수 있다.

4.3.1 콘크리트 시험

강도, 수분함량, 공기량, 염분함량, 중성화시험 등

4.3.2 강재시험

강도 등

4.3.3 토질재료 시험

입도, 함수비, Atterberg한계, 투수, 다짐, 압밀, 압축시험 등

4.4 시험결과의 해석 및 평가

비파괴 현장시험 및 실내시험 결과는 그 분야에 경험이 있는 자에 의하여 해석되고 평가되어야 하며 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여 차이점을 분석 평가하여야 하며 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하여 차이점을 파악하여야 한다.

필요한 경우 기존자료와 현장계측자료를 토대로 예상되는 문제점을 분석하기 위하여 모델링을 통하여 이론적 해석을 실시할 수 있다.

4.5 시험 보고서

모든 비파괴 현장시험 및 실내시험 결과는 시설물관리에 필요한 자료의 일부로 사용하여야 한다. 시험결과는 책임시험자가 서명한 시험기관의 정식 공문으로 제출하여야 한다.

제5장 시설물의 상태 평가기준 및 방법

5.1 시설물의 상태평가

상태평가는 시설물 주요구조부에 대한 재료 및 육안검사에서 조사된 상태에 대한 평가를 포함한다. 책임기술자는 점검□진단결과 각 부재로부터 발견된 결함을 근거로 하여 항5.1과 같이 결함의 범위 및 정도에 따라 A. B, C, D, E의 5가지 단계로 상태등급을 매긴다.

정기점검에서는 점검서식에 따라 주요부재종류별로 평가하는 것을 원칙으로 하고, 정밀점검에서는 각 부재별로 작성하되 문제 부위에 대하여 망을 작성하여 상세히 상태등급을 매기며, 정밀안전진단에서는 전체 시설물에 대하여 망을 작성하여 상태등급을 매긴다

점검이 확실히 이루어졌는지 확인하는 대조표인 동시에 기록용 문서로써 이용하기 위하여 점검자는 육안검사 결과를 안전점검 서식에 각기 요소의 결함 또는 노후화의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

상태등급	상 태
A	문제점이 없는 최상의 상태
B	경미한 손상의 양호한 상태
C	보조부재에 손상이 있는 보통의 상태
D	주요부재에 진전된 노후화(강재의 피로균열, 콘크리트의 전단균열, 침하 등)로 긴급한 보수 보강이 필요한 상태로 사용제한 여부를 판단
E	주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있어 시설물을 즉각 사용금지하고 개축이 필요한 상태

5.2 콘크리트구조물의 노후화 종류

5.2.1 균열

일반적으로 콘크리트에서의 균열은 육안으로 분간할 수 있을 정도로 큰 반면 프리스트레스트에서의 균열은 기기를 사용하여야 측정 분별할 수 있다. 보통 균열부에는 녹이나 백태의 흔적이 나타난다.

일반적으로 균열은 아래와 같이 미세균열, 중간균열 및 대형균열로 나눌 수 있으며, 구조물의 중요도 및 특성 등에 따라 그 기준을 달리할 수 있다.

1. 미세균열 - 0.1mm 미만

2. 중간균열 - 0.1mm 이상 0.7mm 미만

3. 대형균열 - 0.7mm 이상

철근콘크리트 구조물에서의 미세균열은 구조물의 성능에는 영향이 없으나 중간 및 대형 균열은 중요하기 때문에 보고서에 기록하여 추적조사가 이루어지도록 하여야 한다. 프리스트레스트 콘크리트에서의 균열은 모두 중요하기 때문에 점검 중 균열의 길이, 폭, 위치, 그리고 방향에 유의하여야 한다.

콘크리트 보에서의 균열은 구조적으로 영향이 있는 균열과 구조적으로 영향이 없는 균열로 나눌 수 있다. 구조적으로 영향이 있는 균열에는 최대 인장부 또는 모멘트부에서 발생하여 압축부로 진전되는 수직방향의 휨균열과 부재의 복부에서 주로 발생하는 경사 방향의 전단균열이 있다. 구조적으로 영향이 없는 균열에는 온도로 인한 균열, 건조수축에 의한 균열, 그리고 매스 콘크리트 균열 등이 있다.

균열은 결함원인별로 수축균열, 정착균열, 구조적 균열, 철근부식균열, 지도형상균열, 동결융해균열로 나눌 수 있다. 부식 등 화학적 작용이 심할 경우 구조적 균열, 철근부식균열, 지도형상균열은 시설물구조에 영향을 미칠 수 있다.

5.2.2 박리(Scaling)

박리는 콘크리트 표면의 모르터가 점진적으로 손실되는 현상으로, 표면에서의 모르터 손실 깊이를 기준으로 아래의 4가지로 나눌 수 있으며, 책임기술자는 박리의 위치, 크기 및 깊이를 기록하여야 한다.

1. 경미한 박리 - 0.5mm 미만

2. 중간정도의 박리 - 0.5mm 이상 1.0mm 미만

3. 심한 박리 - 1.0mm 이상 25.0mm 미만

4. 극심한 박리 - 25.0mm 이상으로 조골재 손실

5.2.3 층분리(Delamination)

층분리는 철근의 상부 또는 하부에서 콘크리트가 층을 이루며 분리되는 현상으로 철근의 부식에 의한 팽창이 주요 원인이며 이러한 부식은 주로 염화물이온(소금, 염화칼슘)에 의하여 발생된다. 층분리 부위는 망치로 두드려 중공음(中空音)이 나는지 여부로 확인할 수 있다. 책임기술자는 층분리 위치 및 크기를 기록하여야 한다.

5.2.4 박락(Spalling)

박락은 콘크리트가 균열을 따라서 원형으로 떨어져 나가는 층분리 현상의 진전된 현상이다. 박락은 정도에 따라 아래와 같이 분류할 수 있으며 책임기술자는 박락의 위치, 크기 및 깊이를 기록하여야 한다.

1. 소형 박락 - 깊이 25mm 미만 또는 직경 150mm 미만

2. 대형 박락 - 깊이 25mm 이상 또는 직경 150mm 이상

5.2.5 백태(Efflorescence)

백태는 콘크리트 내부의 수분에 의하여 염성분이 콘크리트 표면에 고형화된 현상으로 콘크리트 노후화의 증거이다.

5.2.6 충돌손상

트럭, 탈선열차 또는 선박의 충돌로 인하여 콘크리트 구조물이 손상을 입을 수 있으며 특히 프리스트레스트 콘크리트보의 경우 충돌 손상에 유의하여야 한다.

5.2.7 누수

배수공과 시공이음의 결함, 균열 등으로 발생된 누수에 대하여 그 상태를 조사한다.

5.3 강재구조물의 노후화 종류

5.3.1 부식

강재에서의 가장 일반적인 형태의 노후화 현상으로서 환경적 요인에 의한 부식, 전류에 의한 부식, 박테리아에 의한 부식, 과대응력에 의한 부식 그리고 마모에 의한 부식이 있다.

5.3.2 피로균열

피로 균열은 반복하중에 의하여 발생하여 갑작스런 파괴로 진전되기 때문에 점검자가 피로균열부위를 확인하는 것이 중요하다. 피로균열을 유발하는 요소는 아래와 같다.

1. 시설물의 하중이력

2. 응력범주의 크기

3. 상세부위의 형태

4. 제작 상태 및 질

5. 파괴 인성(Fracture Toughness)

6. 용접의 질

5.3.3 과재하중

과재하중이란 구조물의 설계에 사용된 하중을 초과하는 하중을 말하며 인장부재에서는 신장(Elongation) 및 단면 감소를, 압축부재에서는 좌굴을 유발시킨다.

5.3.4 외부충격에 의한 손상

시설물 부재는 외부의 충격에 의하여 부재의 뒤틀림이나 변위와 같은 손상을 입을 수 있다.

제 6 장 시설물의 안전성 평가방법

6.1 안전성 평가방법

시설물의 안전성 평가는 부재별 상태평가, 재료시험결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조적 특성에 따른 이론적 계산과 해석을 통하여 구조물의 안정과 부재의 내하력 등을 평가하고 시설물에 대한 안전성을 종합적으로 평가하여야 한다.

평가에 사용된 평가방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

6.2 안전성 평가를 위한 조사 등

안전성 평가를 위하여 실시하는 계측, 측정, 조사 및 시험은 시설물 분야 및 구조적 특성에 따라 적절한 것으로서 아래 항목 중 필요한 사항을 결정하여 실시하여야 한다.

1. 비파괴 재하시험 : 정적, 동적재하시험

2. 지반조사 및 탐사

3. 지형, 지질조사 및 토질시험

4. 수리□수문 조사

5. 침하, 변위, 거동 등의 측정

6. 수중조사

7. 누수탐사

8. 기타 필요한 사항

제 7 장 보수□보강 방법

7.1 일반

노후화된 구조물에 대한 보수□보강은 손상구조물의 영향정도, 구조물의 중요도, 사용환경조건 및 경제성 등에 의해서 보수□보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

보수는 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생된 구조물의 손상을 치유하는 것을 말하며, 보강이란 설계하중 이상의 하중 등 위해요인에 구조물이 안전하도록 하기 위해서 구조물의 내하력 등을 증진시키는 것을 말한다.

따라서 보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 또 보강을 위해서는 안전성평가결과 등을 정밀검토후 보수□보강 필요성, 방법 및 그 수준을 제시하여야 한다.

7.2 보수□보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

7.3 보수□보강 수준의 결정

보수□보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 선택한다.

·현상유지(진행억제)

·실용상 지장이 없는 성능까지 회복

·초기 수준이상으로 개선

·개축

7.4 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수□보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

이 때 중요한 것은 구조물의 결함발생원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

따라서 시설물관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여, 결함발생원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수□보강공법을 선택하여야 한다.

7.5 보수□보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대하여, 보강을 보수보다 주요부재를 보조부재보다 우선하여 보수□보강 우선순위를 결정한다.

또한 전체시설물에서의 우선순위 결정은 각 시설물이 가지는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합검토 후 결정한다.

제 8장 안전점검 및 정밀안전진단 계약 절차

8.1 계약의뢰

관리주체가 안전점검 또는 정밀안전진단을 시설물 유지관리업체 또는 안전진단전문기관에 의뢰하고자 할 때에는 별지 제1호 서식에 의한다.

8.2 계약조건 등

시설물의 관리주체와 유지관리업자 또는 안전진단전문기관간에 안전점검 또는 정밀안전진단 계약을 체결하고자 할 때에는 별지 제2호 서식에 의한다.

부  칙

1. (시행일) 이 지침은 고시한 날로부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 지침 시행전 종전의 지침에 의하여 처리된 사항은 이 지침에 따라 처리된 것으로 보며, 이 지침 시행전 계약 체결하여 시행중인 안전점검 및 정밀안전진단의 적용에 있어서는 종전의 지침에 의한다.

(별지 제1호 서식)

시설물의 안점점검□정밀안전진단 의뢰서

시설물의안전관리에관한특별법 제6조(7조, 8조) 및 같은 법 시행령 제6조(9조, 10조)의 규정에 의하여 아래와 같이 시설물의 안전점검□정밀안전진단을 의뢰합니다.

시설물명						종별	1종, 2종
시설물의 제원				안전점검(정밀안전진단)범위
□ 시설물의 크기 또는 규모 □ 시설물의 구조형식 □ 완공년도(시공자) □ 기타 참고사항
관리주체
점검 또는 진단실시시기			∼ ( 일간)
보관서류 목록			□ 준공도면 □ 준공내역서 및 시방서(특별시방서 포함) □ 구조계산서(수리계산서 등) □ 시공 또는 유지관리상 특기사항 보고서 □ 최근 안전점검(정밀안전진단)결과 보고서 등

년    월    일

의뢰인	기관명(상호)

주  소

대표자               (인)

(별지 제2호 서식)

시설물의 안전점검□정밀안전진단 표준계약서
계약자	관 리 주 체
	계 약 상 대 자	□상호 또는 법인명칭 □법인등록 번호 □주 소 □전 화 번 호 □대 표 자
계약내용	계 약 건 명
	계 약 금 액	금 원정(｀ )
	계 약 보 증 액	금 원정(｀ )
	지 체 상 금 율	%
	계 약 기 간	. . . ∼ . . .
	위 치
	기 타 사 항
관리주체와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위와 같이 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 붙임서류 : 1. 시설물의 안전점검□정밀안전진단 계약조건 1부 2. 〃 〃 과업내용 1부 3. 〃 〃 대가산출 내역서 1부 (관리주체) (계약상대자) (인) (인)

<붙임1>

시설물의정밀안전진단(안전점검) 표준계약조건

시설물의안전관리에관한특별법(이하 □특별법□이라 한다) 제6조 및 제7조의 규정에 의거 관리주체인        (이하 □갑□이라 한다)과 정밀안전진단(안전점검)의 실시자인         (이하 □을□이라 한다)은 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 □갑□이 관리하고 있는 시설물에 대하여 □을□이 정밀안전진단(안전점검)을 실시하여 구조적□기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 취하기 위하여 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사□측정□평가하고 보수□보강 등의 방법을 제시함으로써 재해 및 재난을 예방하고 시설물의 효용증진과 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조(진단□점검의 범위) 정밀안전진단(안전점검)의 범위는 다음과 같다.

1. 시설물명 :

2. 위    치 :

3. 제    원 :

4. 정밀안전진단(안전점검) 대상시설물의 범위 :

제3조(계약기간) ① 계약기간은 착수 일로부터          일간으로 한다.

② 다만, 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 정밀안전진단(안전점검)의 일부 또는 전부의 변경이 불가피한 경우에는 □갑□과 □을□은 협의하여 그 기간을 변경할 수 있다.

제4조(계약금액의 산정 및 변경) ① 계약금액의 산정은 건설교통부장관이 고시한 안전점검 및 정밀안전진단 대가기준(□96. 8. 6)에 의하되, 기본과업과 추가과업은 별지와 같다.

② 계약기간 중 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 재정경제부가 회계예규로 정한 기술용역계약 일반조건의 관련조항에 따라 품목조정율을 적용한다.

③ 계약기간 중 정밀안전진단(안전점검)의 추가조사 과업의 항목 및 수량의 증□감사유가 발생하였을 때는 □갑□과 □을□은 협의하여 계약금액을 변경할 수 있다.

④ 제3조2항의 규정에 따라 정밀안전진단(안전점검) 업무의 일부 또는 전부의 변경이 불가피한 경우 □갑□과 □을□은 협의하여 변경할 수 있다.

제5조(대가의 지급 등) 정밀안전진단(안전점검)대가 및 선금의 지급은 재정경제부가 회계예규로 정한 기술□용역계약 일반조건 및 선금지급요령에 의한다.

제6조(실시자의 의무) ① □을□은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 모든 지식과 기술을 활용, 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행한다.

② □을□은 특별법 제13조의 규정에 의한 안전점검 및 정밀안전진단 지침에 의거 정밀안전진단(안전점검)을 성실하게 실시하여야 한다.

③ □을□은 정밀안전진단(안전점검)을 실시함에 있어 □갑□이 특별법 제6조의 규정에 의거 실시한 안전점검 결과를 기초로 수행하여야 하며, □갑□은 주요결함사항 및 보수□보강 내용 등에 대하여 □을□에게 미리 통보하여야 한다.

④ □을□은 진단수행중 발생한 안전사고에 대해 책임을 지며, 안전사고를 미연에 방지하도록 하여야 한다.

제7조(실시결과의 통보) ① □을□은 계약기간이 종료한 경우에는 특별법 제11조제1항의 규정에 의거 지체없이 □갑□에게 정밀안전진단(안전점검) 실시결과를 통보하여야 한다.

② □을□은 계약기간 중에도 특별법 시행령 제12조의 규정에 의한 중대한 결함이 있을 경우에는 서면으로 □갑□에게 통보하여야 한다.

제8조(공동실시) □을□은 정밀안전진단(안전점검)을 효율적으로 수행하기 위하여 특별법 제8조제2항의 규정에 의거 □갑□과 협의하여 다른 안전진단전문기관과 공동으로 실시할 수 있다.

제9조(설계도서 등의 열람교부 등) ① □을□은 정밀안전진단(안전점검)을 수행함에 있어서 필요한 경우에는 특별법 제17조의 규정에 의거 □갑□에게 해당 시설물의 설계□시공 및 감리와 관련된 서류의 열람이나 그 사본의 교부를 요청할 수 있으며 이 경우 □갑□은 이에 응하여야 한다.

②다만, 국방 기타 보안상의 기밀을 요하는 시설물의 경우에는 □갑□ 또는 관련기관의 동의를 얻어 이를 열람할 수 있다.

제10조(관리주체의 의무) ① □갑□은 □을□이 정밀안전진단(안전점검)을 공정하게 실시할 수 있도록 제반여건을 조성하여야 한다.

② □을□은 시설물의 상태평가□안전성평가 등에 있어서 정밀안전진단(안전점검) 성과를 일관성있게 비교평가하기 위하여 □갑□이 소유하고 있는 진단관련장비 등의 사용 및 운영관리자의 지원을 요청할 수 있으며 □갑□은 특별한 사정이 없는한 이에 협조하여야 한다.

③ □갑□은 정밀안전진단(안전점검)을 실시함에 있어서 시설물의 근접조사 및 상세조사가 가능하도록 □을□에게 협조하여야 한다.

제11조(인□허가 사항 등) □을□이 정밀안전진단(안전점검) 업무와 관련하여 인□허가 등의 사항이 필요한 경우에는 □갑□은 정밀안전진단(안전점검) 업무수행에 지장이 없도록 협조하여야 한다.

제12조(계약의 해제 및 해지) 본 계약은 다음의 경우에 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 천재지변, 전쟁, 기타 불가항력의 사유로 인하여 정밀안전진단(안전점검) 업무의 수행이 불가능한 때

2. □갑□ □을□이 정밀안전진단(안전점검) 업무가 필요치 않다고 협의되었을 때

3. □갑□이 제10조의 의무를 기피하여 □을□의 정상적인 진단이 곤란할 때

4. □을□이 정당한 이유없이 제3조에 정한 기간내에 과업을 수행할 수 없음이 명백할 때

제13조(보안사항) □을□은 정밀안전진단(안전점검) 수행시 얻은 정보 또는 성과품 및 자료를 계약이행의 전□후를 막론하고 □갑□의 사전승인없이 외부에 누설할 수 없다.

제14조(기타사항) 이 계약에 명시되지 아니한 사항은 재정경제부가 회계예규로 정한 기술용역계약 일반조건과 관계법령에 의한다.

<별지>
정밀안전진단(안전점검) 과업의 구분 가. 정밀안전진단
과업항목	기본과업			추가조사과업 (필요시)
관련근거	대가기준 제5조 내지 제8조 관련			대가기준 제9조 관련
자료수집 및 분석	□준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리□수문계산서 □시공□보수도면, 제작 및 작업도면 □재료증명서, 품질시험기록, 재하시험자료 □시설물관리대장			구조□수리□수문 계산(계산서가 없는 경우) 실측도면 작성(도면이 없는 경우)
현장조사 및 시험	□전체부재의 외관조사(육안검사) - 콘크리트 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 - 강재균열 및 도장, 부식상태 □비파괴 현장시험 - 콘크리트 비파괴시험 - 강재 비파괴시험			□시료채취 및 실내시험 □비파괴 재하시험 □지형,지질,지반조사 및 탐사,토질조사 □수중조사, 누수탐사 □침하,변위,거동 등의 측정 □시설물의 조사에 필요한 가설재의 설치 및 해체 등 □교량 및 터널 점검차의 사용료 및 조종원 인건비 □조사부위 표면청소 □마감재의 해체 및 복구 □전기 및 기계설비에 대한 조사□시험(건축물 제외)
상태평가	외관조사 결과분석 비파괴현장시험 결과분석 재료시험 결과분석 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태등급에 대한 소견			-
안전성 평가	조사,시험,측정결과의 분석 이론적 해석결과의 분석 부재별 내하력 평가 시설물의 안전성평가			구조□지반□수리□수문 해석 구조안전성평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문
보수·보강 방법	보수□보강 방법제시			-
보고서	보고서 작성			-

나.안전점검(정밀점검)
과업항목	기본과업	추가조사과업 (필요시)
관련근거	대가기준 제5조 내지 제8조 관련	대가기준 제9조 관련
자료수집 및 분석	□준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리□수문계산서 □시공□보수도면, 제작 및 작업도면 □재료증명서, 품질시험기록, 재하시험자료 □시설물관리대장	구조□수리□수문 계산 (계산서가 없는 경우) 실측도면 작성 (도면이 없는 경우)
현장조사 및 시험	□주요부재의 외관조사(육안검사) - 콘크리트 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 - 강재균열 및 도장, 부식상태 □간단한 측정 - 반발경도시험 - 중성화시험	-시설물조사에 필요한 가설재의 설치□해체 등 -교량 및 터널 점검차의 사용료 및 조종원 인건비 -조사부위 표면청소비
상태평가	□외관조사 결과분석 □측정결과 분석 □부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태등급에 대한 소견	-
안전성 평가	-	안전성 평가
보고서	□보고서 작성	-